# 粘接缺陷和解决方法

| 缺陷表现 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 虽已进行固化但胶层发粘 | 温度低未完全固化 | 提高固化温度 |
|  | 固化剂用之不当：变质或不匹配 | 换用合适、适量、质好的固化剂 |
|  | 配胶时混合不均匀 | 配胶时混合均匀 |
|  | 固化时间不够 | 延长固化时间 |
|  | 溶剂型胶粘剂晾胶时间短，粘合太早 | 延长晾置时间，选择最佳粘合时间 |
|  | 增塑剂析出表面 | 选择相容性好的增塑剂 |
| 固化后胶层粗糙 | 胶粘剂变质 | 改用好的胶粘剂 |
|  | 用了超过适用期的胶粘剂 | 了解胶的可使用时间，不用超过使用期的胶 |
|  | 涂胶温度过低 | 被粘物表面预热 |
|  | 填料颗粒太大或量太多 | 用填料粒度细的或减少填料用量 |
|  | 环境湿度过大 | 通风干燥环境 |
| 胶层太脆 | 增塑剂漏加或量少 | 加入适量增塑剂 |
|  | 固化剂用量过大 | 固化剂用量适当 |
|  | 固化温度高，过固化 | 严格控制固化温度 |
|  | 固化速度太快 | 降低升温速度 |
|  | 填料过多或不匹配 | 减少填料或选择匹配好的 |
| 胶层疏松 | 一次涂胶胶层太厚 | 均匀多次涂胶 |
|  | 被粘物表面有水分或填料未干燥 | 用电吹风干燥或干燥填料去除水分 |
|  | 胶粘剂粘度太大，包裹空气 | 加热或稀释后降低粘度再涂胶 |
|  | 固化时间压力不足 | 增加固化压力 |
| 接头裂缝 | 接触面配合不好 | 接头粘接前要试配 |
|  | 涂胶量不足，不均或涂胶遍数少 | 固化前检查，缺损处补胶 |
|  | 胶粘剂粘度低，胶液流失 | 添加增稠剂或减少配合间隙 |
|  | 压力太大，胶粘剂被剂出 | 压力不要过大，并且要均匀 |
| 接头错位 | 放置位置不得当 | 选好平整位置放置 |
|  | 施压时间过早 | 初固化或粘度增大后施压 |
|  | 加热固化升温太急 | 阶梯升温 |
|  | 没有夹具限位 | 用夹具定位 |