# 高温烤箱用什么高温胶

高温烤箱用什么样的高温胶水呢？ 
高温烤箱通过数显仪表与温感器的连接来控制温度,采用热风循环送风方式，热风循环系统分为水平式和垂直式。均经精确计算，风源是由送风马达运转带动风轮经由电热器，将热风送至风道后进入烘箱工作室，且将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环加热运用，循环加热时有抖动状态，有时有松动，短时间可有效提高温度均匀性。 
燃烧器高温胶水的使用方法？ 
除去基体表面松动物质，采用喷砂、电砂轮、钢丝刷或粗砂纸等方式打磨，提高修复表面的粗糙度，使用丙酮清洗剂擦拭，以清洁接着表面。 
BD1200℃高温胶(产品资料http://www.realbond.net/gaowenjiao/16.html)是由A、B双组份组成，使用时严格按规定的配合比将主剂A和固化剂B充分混合至颜色均匀一致，并在规定的可使用时间内用完，余胶不可再用。 
将混合好的修补剂涂抹在经处理过的基体表面，涂抹时应用力均匀，反复按压，保证材料与基体表面充分接触，以达到最佳效果。需多层涂胶时，需对原涂胶表面进行处理后再涂抹 
在低于气温25℃时可适当延长固化时间，当气温低于15℃时，采用适当的热源进行加热（红外线、电炉等），但加热时不可以直接接触修补部位，正确操作是热源离修补表面40cm以上,60～80℃保持2～3小时。 
前景和应用： 
远红外快速节能干燥箱（以下简称高温干燥箱）采用国家经委重点推广的远红外加热新技术，远红外元件被加热后能幅射2—15微米以上远红外线，当它被加热物体吸收时可直接转变为热能，从而获得快速干燥之效果、达到缩短生产周期，节约能源、提高产品质量等目的。使用方便、效果显著、它广泛取传统电热干燥箱。近几年，已被逐步推广，是一种理想的有广阔前景的干燥设备。
为什么粘上去的胶水会脱落呢？ 
解决方法：按一定比例调配均匀，涂抹在修补地方，通风处操作，按操作方法使用，24小时可看到满意效果。