# 陶瓷颗粒胶用于耐磨管道修复

陶瓷颗粒胶可以填充耐磨管道的陶瓷片缝隙,陶瓷颗粒胶是一种可塑形耐磨材料，可以应用于各种不规则形状，其中在生产耐磨管道时就可以大量应用，耐磨管道在采用陶瓷片粘贴时陶瓷片与陶瓷片之间会产生缝隙，此缝隙会影响陶瓷片的粘结强度，物料冲刷到缝隙时会将陶瓷片冲刷到，因此使用陶瓷颗粒胶填充缝隙是必需的一步。洛阳耐普特新材料科技有限公司研发的NPT-C-YHL-1.0-2.0设备专用修复材料已经批量在陶瓷管道企业应用，反应效果很好。陶瓷颗粒胶是有高强度粘接剂配上高硬度陶瓷颗粒按照一定的比例配制而成，我公司的陶瓷颗粒胶可以媲美国际一线品牌。 
    陶瓷颗粒胶施工方案 
    1. 表面处理：对需处理部位进行粗化处理，角磨机打磨或喷砂等；对粗化处理过的表面进行清洗；处理过的表面应是粗化的干燥新鲜基材表面，并且应无油污、无粉尘。 
    2. 配制：按重量比38∶1将NPT-C-YHL-1.0-2.0设备专用修复材料A、B两组份混合均匀，并在30min内用完。一般是边施工边配置，一次配置量最大不能超过1.5公斤，过多胶凝固的过快，还没用完已经部分凝固而不能使用。可根据实际温度冬天可适当多配，夏天适当少配。如气温过低可将A组分适当加热以降低粘度便于配置。
    3. 涂敷：NPT-C-YHL-1.0-2.0设备专用修复材料涂层合适的涂层厚度是2～8mm，应将混合好的材料逐层涂敷于待修部位，第一层要压实，使之与基材充分浸润，涂层涂到尺寸后表层要修平整，或用低粘度耐磨胶涂敷涂层表面。本材料不能进行机械加工，应注意控制涂层厚度，以免装配中出现干涉现象。 
    4. 固化：25℃固化24小时可投入使用，若温度低应采用加热或延长固化时间来促进固化；一般冬天施工可用碘钨灯距涂层40cm的距离进行照射加温。